DETERMINAÇÃO DE  CLORETO EM

ÓXIDO DE PRATA POR

TURBIDIMETRIA

Desenvolvido por: Nilton Pereira Alves em 17/03/2004

QUIMLAB - Química e Metrologia

Av. Shishima Hifumi, No 2911

Campus UNIVAP - Incubadora de Base Tecnológica, URBANOVA

CEP 12.244-000 - São José dos Campos - SP

Telefax: - (012) 3362307

1 - Introdução

Este método é  aplicado para deteminação de cloreto em óxido de prata em um intervalo de concentração de 0,001 até 0,010 %.

O princípio do método  se baseia na solubilização do óxido de prata com ácido nítrico. Nestas condições os cloretos solúveis presentes reagem com o nitrato de prata formado para produzir cloreto de prata, que pode ser quantificado em um turbidímetro. Cloreto de prata já existente no óxido é insolúvel e também pode ser quantificado por este método.

A faixa de concentração de óxido na solução de leitura deve ser em torno de 100g/L . Soluções mais concentradas diminuem a sensibilidade do teste, uma vez que ocorre o aumento da solubilidade do cloreto de prata, diminuindo a turbidez da solução.

Curva de calibração de cloreto em matriz de nitrato de prata pode ser feita para quantificação do teor de cloreto no óxido de prata.

2 - Materiais e Equipamentos

2.1 -  Equipamentos

Balança analítica

Turbidímetro escala 0 à 100 NTU resolução de 1 NTU

Balões volumétricos de 50 mL

Tubo de cilíndricos de vidro

Pipeta 5 mL

Turbidimetro Hach 2100A

2.2 - Reagentes

Ácido nítrico 65%

Cloreto de potássio ( Teor >99,9%)

Água Tipo I ( R > 18 M )

Nitrato de Prata Cristal ( Teor >99,99%)

3 - Procedimento

3.1 - Curva de Calibração - Padrões

Pesar   0,2103 de Cloreto de Potássio e diluir para 1000 mL com água tipo I (resistividade > 18 M). Esta solução possui concentração de 0,100g /L de Cloreto.

Adicionar em quatro balões volumétricos de 50 mL,  7,33g de AgNO3 cristal e diluir para aproximadamente 40 mL com água tipo I.

Adicionar respectivamente as seguintes massas  de padrão de cloreto de 0,100g/L  nos balões volumétricos:

Padrão 1 - 0,625g

Padrão 2 - 1,250g

Padrão 3 -  2,500g

Padrão 4 -  5,000g

Os padrões possuem massas de cloreto para se obterem com 5,0 g de Ag2O as seguintes concentrações em porcentagem:

Padrão 1 - 0,00125 %

Padrão 2 - 0,00250%

Padrão 3 - 0,00500%

Padrão 4 - 0,01000%

Após a adição  dos padrões nos balões ajustar o volume final para 50 mL com água tipo I  e agitar.

Deixar os padrões o abrigo da luz.

Aguardar 10 minutos para ler a turbidez.

Experimentalmente no turbidimetro Hack 2100A os seguintes valores foram obtidos:

| Concentração Cl (%) | Turbidez (NTU) |
| --- | --- |
| 0,00125 | 14 |
| 0,00250 | 30 |
| 0,00500 | 62 |
| 0,01000 | 126 |

Equação:  y = 12800.00x - 2.00

Coeficiente de correlação: R2 = 1.00

2.2 - Análises das amostras

Pesar  exatamente em balão volumétrico de  50 mL,   5,00+/-0,01g de óxido de prata.

Adicionar 20 mL de água tipo I.

Adicionar 5 mL de ácido nítrico concentrado e agitar até completa dissolução do óxido.

Completar o volume para 50 mL com água tipo I e agitar.

Ler a turbidez da amostra  após 10 minutos e plotar o valor obtido na curva de calibração.

Se a turbidez estiver muito alta diluir para cair dentro da faixa de calibração.

Se a turbidez estiver menor que o valor mais baixo, reportar o teor de cloreto como menor 0,00125%

Caso não seja necessário a quantificação do teor de cloreto e somente comparação com o valor de especificação , as comparações podem ser realizadas visualmente com o padrão desejado. Reportar se esta maior ou menor que o padrão.

3 - Análises de amostras

As seguintes amostra foram analisadas por este método e os seguintes resultados foram obtidos:

| Amostra | Teor de Cloreto |
| --- | --- |
| Ag2O Lote 22-03 | <0,00125 |
| Ag2O Lote 23-03 | <0,00125 |
| Ag2O Lote 24-03 | <0,00125 |
| Ag2O Lote 147/03 | <0,00125 |
| Ag2O Lote 150-03 | <0,00125 |
| Ag2O Lote 151-03 | < 0,00125 |

Observação:  Todas as amostras apresentaram turbidez menor que o padrão de cloreto de menor concentração.

A amostra  24/03 foi  dopada com 1,25g do padrão de cloreto de 0,1g/L e a turbidez produzida correspondeu ao padrão de 0,0025% de cloreto.

Comparação de amostras com padrão de especificação

Comparação de amostras com padrão de especificação

4 - Referências Bibliográficas

Louis Meites, Handbook of Analytical Chemistry, McGraw-Hill, 1963 (pg. 6-173)

Merck Standards 1972 - Silver Nitrate - pg. 727-729